##### zahradní zemina
číslo rozhodnutí o registraci : 2314

#### Výrobce: Michal Červenka, Tyršova 440, 250 90 Jirny

###### Fax: 281 962 549, tel.: 777 888 228
více info na www.a-cervenka.cz

Chemické a fyzikální vlastnosti

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Vlhkost max. (v %) | max. 40,0 |
| Spalitelné látky ve vysuš. vzorku min. (v %) | 2,0 až 8,0 |
| Hodnota pH/CaCl2 | od 6,2 do 8,2 |
| Vodivost (vodní výluh 1w:25v) v mS.cm-1 | max. 0,3 |
| Částice na 31,5 mm max. (v %) | 5,0 |

# Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:

kadmium 2,  olovo 100,  rtuť 1,0,  arsen 10,  chrom 100,  molybden 5,  nikl 50, měď 100, zinek 300.

Rozsah a způsob použití

Zahradní zemina  je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kopaného písku. Je určena k  terénním úpravám při sadovnických realizacích, používá se ve vrstvě do 50 cm. Je vhodná pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky a pro výměnu zeminy v  jamce při výsadbě dřevin. Při zakládání vegetační vrstvy pro trávníky rozprostřeme zeminu na předem urovnanou plochu ve vrstvě cca. 10 cm. Na takto připravenou plochu vysejeme travní semeno nebo pokládáme travní koberec. Zálivku, základní hnojení a přihnojování během vegetace provádíme dle druhů a požadavků rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při práci  dodržujte  základní pravidla osobní hygieny a používejte ochranné rukavice. Po práci umyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete  reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky omýt  vodou a mýdlem. Při náhodném požití substrátu vypít asi 0,5 l pitné vody. V závažnějších případech, při použití nebo zasažení  očí vyhledat  lékařskou pomoc.

Podmínky skladování

Volně ložený výrobek skladujte na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích  podmínek.

DOPŘEJTE SI KVALITU ZA ROZUMNOU CENU.